8.3 Schlüter-KERDI-FIX

Verbrauchswerte für

Schlüter®-KERDI-FIX:

• 5 cm Überlappung auf Schlüter®-DITRA:

Verbrauch/m ca. = 130 g

Ergiebigkeit/Kartusche = 3,3 m

• 12,5 cm Abdichtung von Schlüter®-KERDI

Stoßbereichen:

Verbrauch/m ca. = 110 g

Ergiebigkeit/Kartusche = 4 m

• 5 cm Anschluss an aufgehende Bauteile:

Verbrauch/m ca. = 45 g

Ergiebigkeit/Kartusche = 10 m

• 15 cm Anschluss an aufgehende Wände:

Verbrauch/m ca. = 130 g

Ergiebigkeit/Kartusche = 3,3 m

# Produktübersicht

Technische Angaben:

Farbe grau / brillantweiß

Basisrohstoff Silyl Modifi ed Polymer (SMP)

Spezifisches Gewicht ca. 1,5 g/ml

Lösungsmittelgehalt 0%

Isocyanatgehalt 0%

Trockenstoffgehalt ca. 100%

Schubfestigkeit Buchenholz/Buchenholz ca. 3 N/mm2

Schubfestigkeit Alu/Alu ca. 2 N/mm2

Bruchdehnung ca. 200%

Hautbildung ca. 10 Minuten

Durchhärtung 3 mm pro 24 Stunden

Zugelassene Gesamtbewegung ca. 20%

Verarbeitungstemperatur Nicht verarbeiten unter + 5 °C

Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis +100 °C, kurzzeitig + 180 °C

(max. 30 Minuten)

Feuchtebeständigkeit Sehr gut

Froststabilität Nicht frostempfi ndlich

Kartusche   435 g (290 ml)